Лекция 1. Общие закономерности катализа. Адсорбция. Теории катализа.

Адсорбционная терминология.

Слово адсорбция образовано из латинского слова sorbco–поглощение и приставки ad– т.е. над или у и означает поглощение (точнее – концентрирова-ние ) каких либо компонентов из объема гомогенных сопредельных фаз на границе (поверхности) раздела этих фаз. Обычно рассматривают адсорбцию компонентов газообразной или жидкой среды (в общем случае–флюида) на границе раздела с твердой или жидкой фазой. Но также можно рассматривать и адсорбцию (т.е. концентрирование) компонентов твердой фазы на границе с другой твердой фазой, вакуумом или флюидом. Специфика адсорбции в этом случае связана с обычно ограниченной мобильностью компонентов твердой фазы, что осложняет достижение равновесия.

Адсорбированные молекулы взаимодействуют с молекулами или атомами поверхности и снижают как свободную поверхностную энергию конденсиро-ванной фазы, так и суммарную энергию системы. Энергетика и термодинамика адсорбции рассмотрены в следующих лекциях, а сейчас отметим, что адсорбция – процесс самопроизвольный, происходящий с выделением тепла. Процесс, обратный адсорбции, называют десорбцией.

Здесь же отметим и часто встречающийся и очень похожий термин – абсорбция. Различие между адсорбцией и абсорбцией в том, что адсорбция происходит на поверхности конденсированной фазы, а абсорбция – в ее объеме. Типичные примеры абсорбции – растворение СО2 в воде или Н2 в непористом металлическом палладии. Термин абсорбция – синоним термину растворение, но включает растворение как в жидкой, так и твердой фазе. Абсорбция, как и адсорбция, может быть физической или химической, эти термины поясняются ниже.

В некоторых ситуациях различия между адсорбцией, т.е. поглощением за счет концентрирования на поверхности, и абсорбцией, т.е. растворением, неуловимо малы или механизм поглощения не ясен, в таких случаях используют более общий термин cорбция, как синоним термина поглощение без указания детального механизма.

Введем еще несколько терминов, предложенных Международным союзом чистой и прикладной химии (IUPAC):

адсорбентом называют твердое вещество, на котором происходит адсорбция;

адсорбатом называют уже адсорбированное вещество, находящееся на поверх-ности или в объеме пор адсорбента;

адсорбтивом называют вещество, способное адсорбироваться, но еще не адсорбированное.

Допускается и использование более общих терминов cорбент, сорбат, сорбтив. Итак, адсорбтив адсорбируется на адсорбенте, превращаясь в адсорбат.

1.4. Физическая и химическая адсорбция.

В общем случае адсорбция обусловлена взаимодействием молекул адсор-бата с молекулами (атомами), примыкающими к поверхности адсорбента, а также между адсорбированными молекулами или их фрагментами. Все виды адсорбции имеют общую квантово-механическую основу, природа взаимодейст-вия определяется электронной структурой молекул адсорбата и адсорбента. Существует непрерывный спектр форм адсорбции, различающихся по интенсив-ности взаимодействия, типу сил, характеру образующихся связей адсорбат – адсорбент, изменениям в структуре как адсорбированных молекул, так поверхности адсорбента. Обычно выделяют два предельных случая адсорбции: адсорбцию химическую или хемосорбцию и адсорбцию физическую или физадсорбцию.

Типичная хемосорбция – это химическая реакция между адсорбатом и поверхностными атомами или группами атомов адсорбента, при которой молекула адсорбата отдает или получает от поверхности электрон (гомолити-ческие реакции) или электронную пару (гетеролитические реакции), при этом во многих случаях диссоциируя на отдельные атомы или радикалы. В результате хемосорбированные молекулы обычно теряют свою индивидуальность и могут десорбироваться только в виде продуктов реакции, участвовать в изотопном обмене с атомами поверхности или другими хемосорбированными молекулами. Природа образующихся при хемосорбции связей в принципе та же, что и в объемных химических соединениях. Однако, сразу необходимо отметить, что состояние поверхностных атомов адсорбента отличается от их состояния в объеме твердого тела, а это может существенно влиять на особенности образующихся связей, распределение электронов во взаимодействующих атомах и т.д.. Но в целом типичная хемосорбция – это химическое взаимодействие с образованием поверхностных химических соединений.

Типичная физадсорбция осуществляется за счет сил межмолекулярного взаимодействия, которые не связаны с переносом или обобществлением элек-тронов. Это cилы, определяющие ван-дер-ваальсовское взаимодействие в реаль-ных газах, жидкостях и многих твердых телах, конденсацию молекул в пар, жидкость или твердую фазу, а также когезию, смачивание, трение и т.д.. При физадсорбции молекулы адсорбата сохраняют индивидуальность, десорбируются в том же виде, обычно не способны к изотопному обмену, поэтому физадсорбцию часто называют молекулярной адсорбцией [1].

Если сорбционные процессы не ограничены поверхностью конденсирован-ной фазы, а продолжаются в ее объеме, осуществляясь в основном за счет хими-ческого или физического взаимодействия, то такие процессы могут быть назва-ны, соответственно, химической или физической абсорбцией.

Основные различия между химической и физической адсорбцией.

Cначала проиллюстрируем эти различия на зависимости потенциала взаимо-действия F(r) от межатомного расстояния, r ( рис. 1.4). Такой метод наглядной иллюстрации различий между химической и физической адсорбции впервые предложен Леннард-Джонсом в 1932 г. Пусть для конкретности эти графики условно изображают адсорбцию кислорода на платине. График А соответствует рассмотренной выше физической адсорбции. Здесь глубина потенциальной “ямы” связана с теплотой адсорбции, которая при физадсорбции обычно близка теплоте конденсации адсорбтива ( в случае кислорода ~7-10 кДж/моль). При ван-дер-ваальсовском радиусе атома кислорода ~0.140 нм и платины ~ 0.138 нм суммарный размер RVV= 0.278 нм. Дальнейшему сближению препятствует отталкивание электронных оболочек.

График В построен для некоторой условной ситуации, когда молекула адсорбтива на бесконечном расстоянии от поверхности диссоциирует на два атома и в результате имеет избыточную энергию, равную энергии диссоциации. Этой избыточной энергии как правило достаточно для преодоления сил отталки-вания электронных оболочек и сближения с поверхностными атомами вплоть до образования химической связи. Образованию связи соответствует глубокий минимум на кривой В, пропорциональный теплоте хемосорбции, которая в системе O/Pt cоставляет ~280-300 кДж/моль. В этом случае межатомное расстояние Rx, оцененное как сумма ионных радиусов (0.064 нм для Pt и 0.136 нм для кислорода) близко 0.2 нм. В этом случае теплота хемосорбции в 30-40 раз больше теплоты физадсорбции, а межатомное расстояние в 1.4 раза меньше. В таблице 1 приведены результаты аналогичных оценок для модельных ситуаций физической и химической адсорбции углерода на углеродной поверхности, с образованием одинарных, двойных и тройных связей при хемосорбции.

Таблица1.1

| тип сорбции | Rх, нм | Fmin кДж/моль | RVV/R | Фmin/Фф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| физадсорбция С/С | 0.340 | ~20 | 1.0 | 1.0 |
| хеморбция С-С | 0.154 | 3348 | 2.2 | 17.4 |
| С=С | 0.133 | 6620 | 2.6 | 31 |
| СС | 0.120 | 8882 | 2.8 | 44 |

В этой таблице RVV/Rх – отношение равновесных межатомных расстояний при физадсорбции (RVV) и хемосорбции (Rх), которое в данном примере изменяется в 2-2.8 раза, а Fmin / Fф – отношение потенциалов взаимодействия (FÔ – потенциал при физадсорбции, Fmin - при хемосорбции), которое изменяется в 20–40 раз. Различие энергий взаимодействия приводит к столь же сущест-венной разнице энтропий адсорбции и, соответственно, степеней свободы адсор-бированных молекул. Так, при физадсорбции молекула может терять лишь способность к поступательному движению перпендикулярно к поверхности, при хемосорбции могут ограничи-ваться и колебательные степени свободы.

Из рисунка 1.4 также следует, что переход от кривой 1 к кривой 2 связан с преодолением потенциального барьера, высота которого в первом приближении определяет энергию активации хемосорбции. При этом энергия активации для перехода от физадсорбции к хемосорбции обычно ниже энергии, необходимой для активации в газовой фазе. Типичная хемосорбция почти всегда активиро-вана, и эти два термина иногда даже отождествляют (активированная адсорбция есть хемосорбия). Далее мы покажем, что в общем случае такое отождествление не верно. При наличии нескольких форм хемосорбции, которым соответствуют разные минимумы потенциала и, соответственно, разные межатомные расстоя-ния (см. табл.1– образование одинарных, двойных и тройных связей), между этими формами также возможны активационные барьеры.

Сильные возмущения адсорбата при хемосорбции сопровождаются такими же сильными возмущениями приповерхностного слоя атомов адсорбента. В результате поверхность при сильной хемосорбции может радикально реконстру-ироваться, т.е. перестраиваться. Поэтому при хемосорбции адсорбент и адсорбат необходимо рассматривать как единую квантово-механическую систему. При физадсорбции в первом приближении адсорбент и адсорбат допустимо рассматри-вать как две независимых системы, возмущения в приповерхностном слое относительно слабы, поэтому структура адсорбента при физадсорбции обычно рассматривается как инертная.

Однако, как показано выше, существует многообразие форм адсорбции и в общем случае возможен достаточно плавный переход от идеальной физадсорб-ции, обусловленной дисперсионными силами, к хемосорбции, обусловленной химическими поверхностными реакциями. Между этими предельными формами адсорбции возможны различные промежуточные типы специфической адсорбции и слабой хемосорбции. Поэтому часто затруднительно найти экспериментальные критерии, достоверно отличающие специфическую адсорбцию от слабой хемо-сорбции. На практике используется ряд условных критериев, совокуность которых обычно позволяет отнести исследуемую форму адсорбции к преимущест-венно физической или химической [6]. Рассмотрим эти критерии.

а) Теплоты адсорбции. Теплоты хемосорбции по порядку величин близки теплотам химических реакций и обычно превышают 80–100 кДж/моль. Теплоты физадсорбции обычно близки теплотам конденсации адсорбтивов в жидкость и часто находятся в пределах 10-50 кДж/моль. Однако, например, теплоты адсорбции первых порций паров воды на цеолитах могут достигать 80–100 кДж/моль из-за взаимодействия диполей молекул воды с катионами в цеолите. Молекулы воды при этом сохраняют индивидуальность и десорбируются в том же виде, это случай сильной специфической адсорбции. Но в литературе описаны и случаи эндотермической хемосорбции, например, диссоциативной хемосорб-ции Н2 на стекле, где эндотермичность адсорбции компенсируется ростом энтро-пии свободно мигирирующих по поверхности атомов водорода.

б) Зависимость адсорбции от температуры. Физадсорбция обычно происхо-дит при сравнительно низких температурах, а повышение температуры, как правило, снижает величины адсорбции. Для хемосорбции характерны более высокие температуры и более сложная зависимость величин адсорбции от температуры. Равновесные величины хемосорбции с ростом температуры, как и при физадсорбции, снижаются. Но в температурном диапазоне, где достижение равновесия лимитируется энергией активации, повышение температуры сопро-вождается ростом величин хемосорбции. Этот эффект наглядно проявляется при измерении изобар адсорбции, т.е. зависимости величин адсорбции а от температуры Т при постоянном давлении адсорбтива Р. Характерный вид таких изобар показан на рис.1.5. Здесь кривая А соответствует равновесной изобаре физадсобции, экспоненциально убывающей с ростом Т. Кривая В соответствует равновесной (обратимой) изобаре хемосорбции, расположенной в области более высоких температур. Переход от физадсорбции к хемосорбции осуществляется по пунктирной кривой С, это область неравновесной адсорбции, лимитируемой энергией активации хемосорбции или десорбции. Форма этой кривой зависит от направления процесса (повышение или снижение Т) и времени выдержки до установления квазиравновесия. Эту область часто называют областью необрати-мой адсорбции, т.к. в отличие от области А, здесь для полной десорбции недостаточно простого вакуумирования. Из-за малой скорости десорбции компонента, хемосорбированного в количестве а, изобара десорбции смещается на величину а относительно кривой А.

Но увеличение адсорбции с температурой при Р=Const также не является однозначным доказательством именно хемосорбции. Физическая адсорбция в микропористых системах, имеющих поры или входы в них (“окна”) молеку-лярных размеров, часто лимитируется активированной диффузией через такие окна. Типичный пример – адсорбция N2, Ar или СО на цеолите NaA, которые при 77К – обычной температуре измерений адсорбции азота или аргона – адсорбируются только на внешней поверхности кристаллов цеолита, при повышении температуры величины адсорбции растут до максимума при 170-200К, а далее снижаются в соответствии с нормальной формой равновесных изобар адсорбции.

Физадсорбцию и хемосорбцию иногда различают как процессы, происходя-щие, соответственно, при относительно низких и высоких температурах. Но такое определение без измерений изобар адсорбции в широкой температурной области также является весьма нестрогим. Например, физадсорбция кислорода и азота при комнатных температурах в микропористых системах происходит в столь заметных количествах, что на этом основаны современные методы разделе-ния воздуха. Но в этом случае температура физадсорбции на ~2000 выше темпе-ратуры кипения и на ~1500 выше критической для таких адсорбативов, поэтому такая температура в данном случае вряд ли может быть названа относительно невысокой. Кстати, адсорбция воды на цеолитах заметна даже при ~500K. Наконец, известны и случаи диссоциативной хемосорбции при весьма низких температурах.

с) Специфичность адсорбции также часто используется в качестве критерия для установления форм адсорбции. Но, как следует из изложенного выше, хемосорбция практически всегда специфична, а физадсорбция может быть полностью неспецифична лишь при соответствующем подборе адсорбента и адсорбтива ( на чем основано широкое использование физадсорбции для измере-ния удельной поверхности и других текстурных характеристик катализаторов и адсорбентов).

d).Форма изотерм адсорбции ( т.е. зависимостей величин адсорбции от давления паров адсорбтива при постоянной температуре) также в ряде случаев может быть использована в качестве критерия. Хемосорбция обычно заверша-ется монослойным заполнением и имеет в таких случаях форму так называемых ленгмюровских изотерм или изотерм I типа, которые мы рассмотрим в следую-щей лекции, для физадсорбции характерен более богатый ассортимент форм изотерм, но этот ассортимент включает и ту же форму ленгмюровских изотерм, которая характерна для адсорбции на микропористых адсорбентах с малой поверхностью более крупных пор.

е) Спектроскопические и другие физические методы. Широкие возможности для исследования адсорбции дает использование арсенала современных спектро-скопических методов (ИКС, ЯМР, ЭПР, ЭСХА и т.д.) [7]. Эти методы по своей сущности основаны на взаимодействии излучения или потока электронов с веществом и квантово-механических переходах в молекулярных структурах адсорбата и адсорбента и составляющих их атомов и ядер. В результате эти методы чувствительны к разного рода изменениям в этих структурах, измерение интенсивности соответствующих спектров, положения и ширины линий, различ-ных характерных химических сдвигов и т.д. позволяют детально исследовать механизмы и энергетику межмолекулярных взаимодействий при адсорбции. Полезнейшая информация может быть получена и при использовании таких физических методов, как измерение работы выхода электронов, электронная микроскопия, рентгенография и т.д., особенно в условиях измерений in situ, т.е. в ходе адсорбции [7].

Современные адсорбционно-каталитические исследования проводятся, как правило, при использовании комплекса методов, сочетающих классические адсорбционные измерения с другими физико-химическими. Это – единственный путь получения однозначных и достоверных результатов, т.к. универсального метода исследования всей сложности явлений, происходящих на поверхности, нет, и ,по-видимому, быть не может.

Изотерма Генри. Перейдем теперь к выводу уравнений простейших изотерм адсорбции. Одно из них получено ранее - это уравнение (2.2), которое для изотермических условий при малых давлениях, когда газ можно рассмат-ривать как идеальный, а число его соударений с поверхностью пропорци-онально Р, с учетом уравнения (2.3) может быть переписано в виде :

Г = n  (0 е Q/RT ) = Кг P                   (2.4)

Это уравнение называется законом Генри, а константа Кг ( смысл которой ясен из промежуточной записи этого уравнения) -константой Генри. Отметим, что формально эту константу можно рассматривать как константу термодинамического равновесия К = Г/Р ( особенность которой в том, что она является смешанной, т.к. содержит давление Р и величину Г - эквивалент концентрации [9]).

Название уравнения и его константы связано с именем выдающегося английского физхимика Уильяма Генри (1774-1836), сделавшего большой вклад в исследования свойств газов, и из-за формальной аналогии между этим законом и открытым У.Генри в 1808 г. законом растворимости газов в жидкостях. Это уравнение - предельная форма всех теоретических изотерм адсорбции при Р0 и основа стандартизации термодинамических функций, характеризующих адсорбцию [9]. Но этот закон строго выполняется только при малых давлениях и малых степенях заполнения ( покрытия) поверхнос-ти. При этом степень заполнения поверхности обычно определяется как  = Г/Гмах, где Гмах - предельное содержание молекул на единице поверхности в заполненном монослое. Способы оценки значений Гмах мы рассмотрим в конце данной лекции, а пока отметим, что Гмах с размерностью mМоль/м2 поверхности адсорбента выражается как

Гмах=1,66/                      (2.5)

где  с размерностью нм2 - площадка, приходящаяся на одну молекулу в заполненном монослое. Величина  для азота 0,162 нм2, для более специ-фично адсорбирующихся паров воды~ 0.10-0.20 нм2 и т.д.

Оценки на основе уравнений (2.3 - 2.5) показывают, что поверхность катализаторов при достаточно длительном контакте с воздухом при ком-натной температуре покрывается по крайней мере монослоем адсорбирован-ных паров воды (теплота адсорбции ~ 40-80 кДж/моль), даже после сушки на воздухе при 1100С около 20% поверхности еще покрыта адсорбированной водой. Если поверхность катализатора 150 м2/г, то это соответствует почти 1% массы пробы. Поэтому, например, эффективная десорбция воды из цеоли-тов с теплотой адсорбции паров воды ~60 Кдж/моль возможна в обычной комнатной атмосфере при температурах не ниже 300-350 С.

2.4. Изотерма адсорбции Ленгмюра. Это уравнение изотермы, описыва-ющее ситуации при больших покрытиях, предложено в 1916 г. выдающимся американским ученым Ирвингом Ленгмюром (1881-1957), лауреатом Нобе-левской премии 1932 г.. По смыслу вывода, это уравнение локализованной мономолекулярной адсорбции на однородной поверхности, полученное без учета взаимодействия адсорбат - адсорбат.

Для вывода этого уравнения рассмотрим квазихимическую реакцию меж-ду молекулой адсорбата M и активным центром Z на поверхности адсорбента

M + [ Z ] = [MZ]                         (2.6)

где [MZ]- локализованный адсорбционный комплекс. Если пренебречь взаи-модействием адсорбат - адсорбат и влиянием образовавшихся адсорбционных комплексов на соседние активные центры и полагать, что число свободных центров на поверхности составляет долю (1-) от общего числа центров, а число занятых центров - долю , то константа равновесия этой реакции

К = /Р( 1- )                               (2.7)

Из (2.7) следует

= КР/( 1 + К Р) = Г/Гмах             (2.8)

или

Г= ГмахК Р/ [ 1 + К Р ]                  (2.9)

Чаще это уравнение записывают в форме

а=а 0 К Р/(1 + К Р)                        (2.10)

где а и а0-соответствующие величины адсорбции уже с произвольной (но одинаковой) размерностью. Изотерма Ленгмюра имеет вид кривой с насыще-нием ( рис 2.3 ), где в области больших давлений при КР >>1 величина а=а0, что соответствует заполнению монослоя. В области малых давлений при КР0 уравнение Ленгмюра сводится к уравнению Генри.

Уравнение Ленгмюра широко используется на практике. Для расчета значений а0 и константы равновесия К оно записывается в линейном виде как

Р/а = 1/(а0К) + ( 1/а ) Р                   (2.11.1)

или

а/Р = К а0 - К а                               (2.11.2)

или

1/а = 1/а0 + ( 1/а0 К) ( 1/Р )             (2.11.3)

Константа адсорбционного равновесия К, подобно константам равновесия реакций в газах или растворах, связана со стандартным изменением изохор-ного потенциала уравнением

F0 =U0- T  S0 = - RT ln K             (2.12)

откуда следует

К =e S0/R e-U0/RT =g eQ/RT                   (2.13)

где g- энтропийный множитель, Q- теплота адсорбции.

Аналогично можно получить уравнение Ленгмюра при одновременной адсорбции смеси компонентов на одних и тех же центрах. Так, адсорбцию бинарной смеси газов А и В можно рассматривать как две параллельные реакции взаимодействия газов А и В со свободной поверхностью по схеме Ленгмюра, полагая, что молекулы А и В адсорбируются на одних и тех же свободных центрах:

А(газ) + свободное место [Z]  [ A Z ]

и

В(газ) + свободное место [Z]  [ B Z ]

где [ A Z ] и [ B Z ] - соответствующие поверхностные комплексы. Условия равновесия для каждого компонента аналогичны уравнению (2.7):

КА = А/ PА [1 - А - В )                      (2.14)

КВ= В/ PВ  [1 - А - В )                       (2.15)

Разделив (2.15) на (2.14), получим

А/В = КА РА / КВ РВ                           (2.16)

Далее подстановка выражения для В из (2.15) и простейшие преобразования

дают

А =КАРА/[1+ КАРА+ КВРВ]                 (2.17)

Аналогично получается выражение для В. В общем случае адсорбции i компонентов получим выражение для степени покрытия поверхности компо-нентом i

i =КiPi /[1+iКi Pi]                    (2.18)

и суммарной степени покрытия поверхности всеми компонентами

= I Кi Pi /[1+i Кi Pi ]                    (2.18.1)

где Рi- парциальное давление компонента смеси i, Кi - его константа рав- новесия. Из уравнения (2.18.1) следует, что адсорбция каждого компонента смеси возрастает с увеличением его парциального давления Рi и убывает с ростом парциального давления других компонентов, это влияние усиливает-ся с ростом значений Кi для других компонентов. Уравнение Ленгмюра для хемосорбции, сопровождающейся диссоциацией молекул на два фрагмента, каждый из которых занимает один отдельный центр, записывается как

=(кР)1/2 / [1+(КР) 1/2 ]                                  (2.19)

2.5. Другие уравнения мономолекулярной локализованной адсорбции.	Уравнение Ленгмюра и его модификации описывают локализованную мо-номолекулярную адсорбцию на однородной поверхности, которая не ослож-нена взаимодействием адсорбированных компонентов между собой. При наличии такого взаимодействия и тех же прочих условиях используется уравнение Фаулера-Гугенгейма:

Р = [/K(1-)] exp[-K1/RT]                      (2.20)

где первый член в квадратных скобках - запись уравнения Ленгмюра , а константа К1 в экспоненте характеризует межмолекулярное взаимодействие  адсорбат - адсорбат в монослое (в свою очередь, константа К - аналог константы Генри и характеризует  взаимодействие адсорбат - адсорбент). На рис.2.4 показано влияние констант К и К1 на форму изотерм (2.20), при К1 >>К изотерма становится вогнутой к оси абсцисс. Линеализированная форма уравнения (2.20) имеет вид

ln[/(1-)]- lnP=lnК +K1/ RT                            (2.21)

Более подробно это уравнение описано в [3,4,7]. Среди других уравнений изотерм локализованной адсорбции на однородной поверхности, учитываю-щих взаимодействие адсорбат- адсорбат, отметим уравнение, которое предложено А.В. Киселевым в форме

Р = /К(1-)(1+ К1 )                                 (2.22)

с тем же смыслом констант, что и в уравнении (2.20).

Дальнодействие сил при физической адсорбции обуславливает образова-ние нескольких слоев адсорбированных молекул. Заполнение второго слоя маловероятно до тех пор, пока на поверхности находятся только отдельные изолированные молекулы, т.к. силы взаимодействия между единичной ад-сорбированной молекулой и ударяющейся о нее молекулой обычно малы по сравнению с силами на поверхности адсорбента, где в взаимодействии однов-ременно участвует большое число молекул. Но по мере увеличения поверхностной концентрации адсорбата возрастает вероятность одновремен-ного взаимодействия ударяющейся молекулы адсорбтива с 3, 4 и более адсорбированными ранее молекулами. “Время жизни”  возрастает до значений, при которых на отдельных участках поверхности может начи-наться полимолекулярная адсорбция.

2.6. Полимолекулярная адсорбция. Простейшее уравнение полимолеку-лярной адсорбции, полученное независимо на основе разных предпосылок разными авторами и обычно называемое уравнением Френкеля-Хелси-Хилла (сокращенно ФХХ), имеет вид

= В1 (RTln(P/P0)-n               (2.23)

или

t = B2 (RTln(P/P )-n               (2.24)

где t- среднестатистическая толщина полимолекулярной пленки адсорбата на поверхности адсорбента, получаемая делением объема адсорбата на величину поверхность адсорбента ( при расчете объема адсорбата его плотность часто отождествляется с плотностью нормальной жидкой фазы). Френкель и Хилл вывели это уравнение путем интегрировавания выражений для диспер-сионного потенциала без учета сил отталкивания, действие которых во вто-ром и последующих монослоях становится пренебрежимо малым. В этом случае величина показателя степени n=3, а значения констант определяются из констант взаимодействия. Хелси получил подобное уравнение эмпиричес-ки, анализируя изотермы адсорбции азота при 77К на непористых системах, величина показателя степени оказалась близкой ~2.75, а константы В2 при размерности t в А - около 3.0. Эти уравнения обычно используется при анализе распределения пор по размерам по данным капиллярно-конденса-ционных измерений [6].

Гораздо чаще на практике, в основном для измерений удельной поверх-ности, используется другое уравнение полимолекулярной адсорбции, называ-емое по имени авторов уравнением БЭТ- т.е уравнением Брунауэра, Эмметта, Теллера ( опубликовано в 1938 году в [10]).

2.7. Уравнение БЭТ. При выводе этого уравнения использованы допущения, Ленгмюра: рассматривается локализованная адсорбция на однородной повер-хности без учета взаимодействия между молекулами в плоскости слоя, но дополнительно вводится учет “вертикальных” межмолекулярных взаимо-действий адсорбат - адсорбат. Предполагается, что ударяющиеся молекулы, попадая на уже занятые места, не покидают их немедленно, а образуют адсорбционные комплексы из групп молекул. По мере приближения к давле-нию насыщения Р0 число свободных мест сокращается, затем сокращается число мест, занятых комплексами из 1, 2, 3 и т д. молекул.

Рассмотрим такую полимолекулярную адсорбцию как серию квазихими-ческих реакций образования единичных и кратных комплексов:

адсорбтив + свободная поверхность   [единичные комплексы]

адсорбтив + единичные комплексы   [двойные комплексы]

адсорбтив + двойные комплексы      [тройные комплексы] и т.д.

Пусть 1, 2 ,3, 4 и т.д. - доля поверхности, занятая единичными, двойными, тройными и т.д. комплексами. Общая величина адсорбции a с учетом всех типов комплексов и их кратности

а = аm (1+22+33+ 44+.....).                           (2.25)

где аm - емкость одного плотного монослоя. Выражения для констант равно-весия соответствующих реакций имеют вид:

К1 = 1/Р0  ; К2= 2 /Р1 ; К3 = 3 /Р2    и т.д.            (2.26)

где 0 -доля полностью свободной поверхности. Величина константы К1 обычно намного больше значений остальных констант равновесия, так как взаимодействие быстро убывает по мере увеличения расстояния от поверх- ности. Константы К2, К3, К4 и т.д. также не равны друг другу, однако, разница между ними обычно намного меньше отличия от константы К1. Поэ-тому принимается допущение, что все значения таких констант, кроме К1, равны другу другу и близки константе равновесия на границе жидкость - пар, равной КL = 1/Р0, где Р0 -давление насыщенных паров жидкой фазы адсорбтива при данной температуре. Это допущение позволяет переписать уравнения (2.26) в виде блока уравнений (2.27):

1= К1Р 0

2= К2Р 1= КL P 1= 1( Р/Р0)

3= К3Р 2= (КL P)2 = 1( Р/Р0)

4= К4Р 3= (КL P)3 = 1( Р/Р0 )

и т.д. (блок уравнений (2.27)).

Вводя эти уравнения в (2.25), получим

а = аmК1Р0 [ 1 + 2Р/Р0 + 3 ( Р/Р0)2 +....)                   (2.28)

С другой стороны, баланс заполнения поверхности можно представить в виде

0+1+2+3+4+...=0{1+K1P[1+P/P0+(P/P0)2  +...]}= 1.0

В этом уравнении выражение в квадратных скобках, где все значения Р/Р0 < 1, представляет убывающую геометрическую прогрессию

1+P/P0+(P/P0)2+(P/P0)3... = 1/(1-Р/Р0)                   (2.29)

Ряд, заключенный в квадратные скобки в уравнении (2.28), представляет производную ряда (2.29), поэтому

1+2Р/Р0+ 3(Р/Р0 ) +....  = 1/( 1- Р/Р0)2          (2.30)

Подставив (2.30) в (2.28), получим

а = аmK1Р 0 /(1- Р/Р0 )                                 (2.31)

Из уравнений (2.25) и (2.26) следует, что

0 =[1 + К1Р/(1-Р/Р0 )]-1 =[1-P/P0]/[1+K1P-P/P0 ]           (2.32)

Вводя уравнение (2.32) в (2.31), заменяя Р на Р/Р0 с учетом КL=1/P0 и используя обозначение К1/ К2 =С, получим

а = аmC (Р/Р0)/{[1-(Р/Р0)] [1+(C-1)(Р/Р0)]}                    (2.33)

Уравнение (2.33)- это знаменитое уравнение БЭТ, которое уже почти 60 лет является одним из важнейших соотношений прикладной адсорбции, где оно используется до сих пор как основа наиболее распространенной методики измерения удельной поверхности катализаторов и адсорбентов [6,8].

Это уравнение имеет две константы аm и C, которые легко определяются из линейной формы уравнения БЭТ

Y=h/a(1-h)=1/( аmC)+(C-1)h/ аmC                          (2.34)

( где h=Р/Р0) из наклона и отсекаемого на оси ординат отрезка соответст-вующего графика зависимости Y от h. Константа аm равна емкости запол-ненного монослоя, а константа С, которую называют энергетической кон-стантой уравнения БЭТ и часто обозначают как СБЭТ , согласно современ-ной трактовке, равна

СБЭТ =e S/R e (Q-L)/RT                                   (2.35)

где первая экспонента связана с изменениями энтропии при адсорбции, а вторая - с так называемой чистой теплотой адсорбции, равной разнице изостерической  теплоты адсорбции Q и теплоты конденсации чистого адсор-бтива L в жидкость (т.е. скрытой теплоты испарения).

При С>> 1 и малых значениях Р/Р0 уравнение БЭТ трансформируется в уравнение Ленгмюра. Это уравнение широкое используется для расчета емкости монослоя am, по которой далее рассчитывается площадь удельной поверхности катализаторов и адсорбентов. Если величина аm выражена в молях на г адсорбента, то удельная поверхность А с размерностью м2/г определяется по формуле

А = аm NA                               (2.36)

где NA - число Авогадро,  - площадка, приходящаяся на одну молекулу в заполненном монослое на поверхности адсорбента.

На практике также используется форма записи, связывающая величину адсорбции m в заполненном монослое на единице поверхности с размер-ностью мкМоль/м2 с величиной  в  форме m = 1.66/ , где величина  выражена в нм2. Это- уже записанное ранее уравнение (2.5), где m Гмах Рассмотрим способы определения молекулярной посадочной площадки .

Теории катализа.

Катализ- это слово, объединяющее довольно разнообразные явления. Речь идет об

увеличении скорости химической реакции при постоянных температуре и давлении. Согласно IUPAC, «катализатор– это вещество, увеличивающее скорость

химической реакции, не изменяя её энергию Гиббса».

Катализатор участвует в химической реакции, но не расходуется в ней. Принято считать, что катализ– это, прежде всего, уменьшение энергии активации.

Некоторые примеры:

Изменение скорости составляет пятнадцать порядков. Одиннадцать порядков– за счет

изменения энергии активации.

Каталитический и некаталитический пути реакции можно себе представить следующим

образом:

В терминологии ИЮПАК каталитические процессы разделены на гомогенные и гетерогенные. В первом случае реагенты и катализатор находятся в одной фазе. Чащевсего речь идет о жидком растворе. При гетерогенном катализе катализатор и реагенты– компоненты разных фаз. Характерный пример– катализ газовой или жидкофазнойреакции на твердой поверхности. Словарь IUPAC выделяет помимо гетерогенного и гомогенного катализа автокатализ, межфазный катализ(phase-transfer), бифункциональный и мицкллярный катализ. Приавтокатализе катализатором служит один из продуктов. Межфазный катализ происходит в том случае, когда реагенты находятся в несмешивающихся фазах и не могут перейти границу раздела. Роль катализатора состоит в переносе реагента через границу. Мицеллярный катализ происходит в коллоидных растворах выше критической  концентрации мицеллообразования. Мицеллы каким-то образом влияют на реагенты и активированный комплекс. Бифункциональным называется катализатор, в котором две функциональные группы участвуют в процессе. Понятие нанокатализ в словаре IUPAC пока отсутствует, однако в текущей литературе его используют охотно. Речь идёт окаталитическом действии частиц диаметром~ 1 – 100 нм. Существуют несколько характеристик катализатора и процесса катализа. Активность и селективность катализатора– это качественные и иногда количественные характеристики. Селективный катализатор позволяет получать основной продукт и избегать получения продуктов побочных реакций. Доля побочного продукта(впроцентах!) может служить мерой селективности. В гомогенном катализе активностьхарактеризуют отношением скорости реакции к концентрации катализатора, вгетерогенном– отношением скорости реакции к площади поверхности катализатора. Параметром катализатора является величина TOF(turnover frequency, по-русски– «числооборотов»). Это максимальное количество молекул(молей) продукта, образовавшееся вединицу времени на одном активном центре(реально– на одной молекуле, одном моле) катализатора.

Селективность катализаторов может достигаться за счет пористых структур, например, цеолитов. Их называют молекулярные сита. Размер сквозных пор- меньше1нм(микропоры). Катализатор располагается внутри структуры. Нежелательные реагенты илипродукты отсекаются узкими каналами(см. рисунок ниже). В первом случае(верхнийрисунок) мы видим, как отделяются нежелательные реагенты- разветвленные алканы, а линейные реагенты вступают в катлитическую реакцию, дегидририруются и роматизируются. Во втором случае(нижний рисунок) поры отсекают орто- и мета- ксилолы, не допуская, по-видимому, образования соответствующих активированных комплексов. В продуктах– только пара-ксилол, наименее разветвленный изомер, который проходит сквозь поры.

Мультиплетная теория Баландина.

а) Катализатор должен подходить для реакции геометрически;

б) Катализатор должен подходить для реакции энергетически.

Геометрическое соответствие.

Пример геометрического соответствия катализатора и катализируемой реакции:

циклогексан превращается в бензол на платине

Атомы 1,2,3«держат» молекулу циклогексана, в то время, как атомы 4,5,6 «оттягивают» на себя атомы водорода. В каталитическом процессе участвует мультиплет  шести атомов катализатора(секстет!) Хорошим катализатором реакции (1) будут металлы, у которых в плотной упаковке именно такой, как на рисунке1(б) мотив расположения атомов. Таковы кристаллические решетки Ni, Pt, Rh и Pb. По-другому выглядят решетки Mo и Ba. Там мотив расположения атомов– иной(см. рис.2а).

Следовательно, металлы Mo и Ba будут плохими катализаторами реакции (1). Второй фактор- межатомные расстояния. Они должны коррелировать с длиной связи вциклогексане. По-видимому, нужное межатомное расстояние в решетке металла.

Лекция 2. Макрокинетика гетерогенного катализа. ТАС и ТАК

Основы кинетики гетерогенно-каталитических реакций. Области протекания гетерогенно каталитических реакций. Методические аспекты исследования кинетики гетерогенно каталитических реакций. Закон действующих поверхностей.

Как правило, гетерогенно-каталитический процесс протекает через ряд последовательных, а иногда и последовательно параллельных стадий, существенно различающихся по своей природе. К таким процессам относятся:

1.      диффузия реагентов из потока к внешней поверхности зерна катализатора.

2.      диффузия реагентов к внутренней поверхности зерна катализатора (в поры)

3.      адсорбция реагентов на поверхности катализатора

4.      собственно химическая реакция

5.      десорбция продуктов реакции с поверхности катализатора

6.      диффузия продуктов с внутренней поверхности зерна катализатора

7.      диффузия продуктов с внешней поверхности зерна катализатора в поток

Любая из этих стадий может оказаться лимитирующей и, следовательно, определять скорость процесса в целом. Таким образом, кинетические закономерности гетерогенно-каталитического процесса могут контролироваться закономерностями диффузии, адсорбции или химической реакции, а в пограничных случаях – их совокупностью. Это определяет специфику кинетики гетерогенного катализа по сравнению с кинетикой гомогенного катализа.

Принято различать кинетически- и диффузионно- контролируемые области протекания гетерогенно-каталитических процессов. В первых из них общая скорость процесса определяется скоростью химической реакции на поверхности, во вторых – диффузией реагентов или продуктов реакции. Кроме того, существуют области, контролируемые сорбцией реагентов или десорбцией продуктов.

Более детально различают следующие 5 основных областей:

1.  Внешнедиффузионная область. В этой области скорость в целом определяется скоростью транспорта реагентов из потока к внешней поверхности зерна катализатора (или скоростью диффузии продуктов с внешней поверхности в поток)

2. Внутридиффузионная область. В этом случае скорость процесса лимитируется диффузией реагентов от внешней поверхности зерна катализатора к его внутренней поверхности (или наоборот, диффузией продуктов реакции из пор катализатора к его внешней поверхности)

3.   Внешнекинетическая область. В этом случае скорость процесса лимитируется скоростью химической реакции на внешней поверхности зерна катализатора. Это возможно, если скорость химической реакции на внешней поверхности значительно превосходит скорость внутренней диффузии (стадии 2 и 6), но значительно меньше скорости внешней диффузии.

4. Внутрикинетическая область. Скорость процесса определяется скоростью химической реакции, причем последняя протекает на внешней и внутренней поверхности зерна катализатора. Это возможно, когда химическая реакция идет значительно медленнее внешней и внутренней диффузии.

5. Сорбционная область. Здесь скорость процесса определяется адсорбцией реагентов или десорбцией продуктов.

Строгие границы между этими областями отсутствуют, они перекрываются переходными областями, в которых сочетаются закономерности различных областей.

При экспериментальном исследовании и расчетах гетерогенно-каталитических процессов важно знать область, в которой протекает реакция, отчего зависит вид описывающих её кинетических уравнений. Так, при лимитировании скорости процесса химической реакцией на всей поверхности катализатора (внутрикинетическая область) скорость диффузии не играет роли, и результаты процесса не будут зависеть от размера зерен катализатора. Наоборот: во внешне- или внутридиффузионной области размер зерна играет большую роль, так как скорость диффузии на единицу массы катализатора зависит от величины внешней поверхности, которая определяет и диффузию в поры. Таким образом, проводя серию экспериментов с катализатором разного размера зерна и наблюдая за изменением конверсии, можно различить кинетическую и диффузионную области, а также определить размер зерна катализатора, необходимый для достижения кинетической области.

Тестом на различие внешне- и внутридиффузионной областей является зависимость скорости внешней диффузии от линейной скорости газового потока, тогда как внутренняя диффузия не зависит от этого параметра. Линейную скорость потока можно варьировать, меняя объем катализатора, соблюдая при этом постоянство времени контакта.

Легко убедиться, что такое требование можно соблюсти при условии пропорционального изменения объема υ линейной скорости n, связанной с объемной скоростью потока соотношением

Изменение или постоянство степени конверсии в таких опытах свидетельствует о наличии или отсутствии внешнедиффузионного торможения.

При исследовании гетерогенно-каталитических реакций наиболее достоверные данные получаются в проточно-циркуляционных установках, хотя часто используют метод исследования в потоке.

Во избежание нарушений в режиме потока реагентов диаметр каталитической ячейки или трубы должен быть равным не менее 6-7 диаметров зерна катализатора.

Обычно при работе катализаторов происходит постепенное изменение их активности и селективности. Поэтому кинетический эксперимент можно ставить лишь в период их стационарных свойств, который наступает после более или менее длительного холостого пробега и заканчивается при наличии признаков заметной дезактивации катализаторов.

Кинетические эксперименты проводят при варьировании начальных концентраций (парциальных давлений) реагентов и продуктов, а также условного времени контакта.

При кинетическом анализе реакций на поверхности катализатора руководствуются законом действующих поверхностей, согласно которому скорость химической реакции пропорциональна поверхностной концентрации реагентов, участвующих в акте химического взаимодействия.

В случае мономолекулярных реакций, например A  B, акт химического взаимодействия можем представлять собой превращение вещества, сорбированного на активном центре поверхности, или его взаимодействия с соседним свободным центром поверхности. Эти двум механизмам соответствуют кинетические уравнения

В случае бимолекулярных реакций, например A + Y  B, возможны также два механизма. Согласно одному из них два реагента адсорбируются на разных активных центрах поверхности и взаимодействуют между собой, если эти центры находятся в достаточной близости друг от друга (механизм Хиншельвуда). Такому механизму соответствует следующее кинетическое уравнение

Согласно другому механизму на поверхности сорбируется один из реагентов, активирования которого достаточно для взаимодействия с налетающей из объема молекулой второго реагента (“ударный” механизм Ридила). Такому механизму соответствует кинетическое уравнение

Теория активированного комплекса (ТАК) или теория переходного состояния.
Теория абсолютных скоростей реакции (Г.Эйринг, М.Поляни, 1935)

Теория активированного комлекса (ТАК) или переходного состояния основана на том, что элементарный акт взаимодействия молекул состоит в постепеннойперестройке химических связей при непрерывном изменении межатомных состояний.

Теория абсолютных скоростей, основываясь на этих представлениях,  использует математический аппарат статистической термодинамики. Это - количественная теория.

Качественные представления об элементарном акте, как о сложном процессе перестройки химических связей при сближении молекул, а также представления оповерхности потенциальной энергии и координате реакции называют теорией активированного комплекса или переходного состояния.

Строгая количественная теория, должна состоять в теоретическом расчёте энергетической поверхности реакции методами квантовой механики и в теоретической оценке на этой основе энергии активации и предэкспоненциального множителя. Энергию активации в ТАК рассматривают также как опытную постоянную.

График зависимости потенциальной энергии (Е) системы реагирующих частиц от расстояний: по координатным осям отложены межатомные расстояния rBC иrАВ- Кривые 1-5 - уровни постоянной энергии (в условных единицах).

Пунктиром обозначена координата реакции, крестом-седловая точка

Положения потенциальной энергии вдоль координаты реакции. Вертикальные пунктирные линии ограничивают область, соответствующую активированному комплексу на координате реакции (ее размер) 
Горизонтальные сплошные линии - нулевые колебательные уровни энергии для реагентов и комплекса (переходного состояния).

А.Зевайл (Калифорнийский технологический институт) стал в 1999 г. Лауреатом Нобелевской премии по химии за фундаментальные исследования переходных состояний методом фемтосекундной спектроскопии (1 фс = 10-15 с)

Скорости реакций вида        можно выразить  дифференциальными уравнениями:

Формальная кинетика оперирует концентрациями всех компонентов и кинетическими уравнениями, соответствующими механизму (детальной кинетической схеме)

Кинетические уравнения образуют систему ДУ, для которых решается задача Коши (либо краевая, либо на управление).

Для элементарных реакций:

За прогресс в изучении механизма быстрых химических реакций нем. учёные  Манфред Эйген, Конрад Тамм и Гюнтер Кунце удостоены Нобелевской премии по химии за 1967 г.

В жидкой фазе концентрация с измеряется в моль/дм3 или кмоль /м3; в газовой фазе используют парциальные давления р - в Па:

1 моль/дм3  6,0221023 молекул  62,34·Т мм рт.ст.   8290 ·Т Па, где Т, К

Для любой совокупности реакций 1-го порядка решение прямой кинетической задачи всегда возможно либо в конечном виде, либо в квадратурах:

Реакция 1-го порядка

Обратная кинетическая задача заключается в определении k.

Большое практическое и теоретическое значение  имеет не интегрируемая в конечном виде кольцевая кинетическая схема Лотки – Вольтера:

Если ввести безразмерные величины:

Лекция 3. Стационарный и квазистационарный режимы катализа.

В общем виде СТАЦИОНАРНЫМ является такой режим, когда в заданном интервале времени в каждой точке реакционного пространства свойства системы не изменяются. Такими свойствами могут быть состав реакционной смеси, скорость реакции, состояние поверхности катализатора. Частным и предельным случаем стационарности является химическое равновесие в заданных условиях. Понятие «стационарность» относится к образованию, и к распаду промежуточных соединений. Для концентрации z каждого из промежуточных соединений в стационарном режиме соблюдается равенство dz/dt = 0, означающее, что алгебраическая сумма скоростей образования и распада промежуточных соединений равна нулю. Если составить такие равенства для каждого из промежуточных соединений, для линейных механизмов можно выразить концентрации промежуточных соединений через текущие концентрации реагентов, определяемые экспериментально, далее получить аналитическое выражение для скорости реакции и в первом приближении подтвердить или опровергнуть предполагаемый механизм реакции. Это меод квазистационарных концентраций, или принцип М. Боденштейна (1913 г.). Принцип квазистационарных концентраций Боденштейна широко использовался для получения кинетических уравнений и проверки гипотез о механизме реакции, о возможном участии в реакции того или иного промежуточного соединения. Основные сложности в применении его для катализа связаны с отклонениями концентрации промежуточных веществ от постоянного их значения вследствие изменения активности катализатора, отравления поверхности, изменения внешних условий и т.д. В последнее время принцип Боденштейна применяется для изучения механизма редко. Это вызвано тем, что в катализе появились физические методы, позволяющие прямо измерить промежуточные соединения, вместо того, чтобы строить различные гипотезы об их образовании на основе принципа стационарности.

Неэлементарные реакции состоят из ряда элементарных стадий, составляющих их механизм. Кинетика таких реакций определяется последовательностью элементарных стадий, их характером (обратимые, необратимые), природой реагентов, интермедиатов и продуктов реакции. При кинетическом анализе неэлементарных реакций возникает задача определения концентраций интермедиатов, играющих ключевую роль в образовании продуктов или расходовании реагентов. В качестве инструмента такого определения используется принцип квазистационарных концентраций Боденштейна – Семенова. Согласно этому принципу скорость изменения концентраций нестабильных интермедиатов пренебрежимо мала по сравнению со скоростью изменения концентраций реагентов и продуктов реакции и её можно считать равной нулю. Применение принципа стационарных концентраций к неэлементарным реакциям, протекающим по сложному механизму, позволяет исключить из кинетического описания процессов неизвестные концентрации интермедиатов и получить одно или некоторый минимум дифференциальных уравнений скорости, выраженных через подлежащие измерению концентрации реагентов и продуктов реакции.

Рассмотрим пример неэлементарной реакции, описываемой стехиометрией

и протекающей через образование интермедиата Q

Скорость реакции можно приравнять к скорости образования продукта B

|  | (1) |
| --- | --- |

В соответствии с принципом квазистационарных концентраций

| Откуда | (2) |
| --- | --- |

Подставляя последнее выражение в уравнение (1) приходим к уравнению скорости реакции

|  | (3) |
| --- | --- |

Если экспериментально возможно непосредственно измерить скорость реакции, то обработку кинетических данных можно провести, преобразуя уравнение (3) как:

Последнее уравнение приводится к виду

|  | (4) |
| --- | --- |

Обрабатывая зависимость (4) в координатах  по ординате находят k1, а по тангенсу угла наклона . Полученных констант достаточно для кинетического описания реакции, так как, разделив числитель и знаменатель уравнения (3) на k2, приходят к уравнению

с известными коэффициентами.

Плодотворность метода квазистационарных концентраций может быть проиллюстрирована на примере химических реакций, катализируемых ферментами.

|  | (5) |
| --- | --- |

Где Е – активный центр фермента, Х – промежуточное соединение, которое часто называют фермент-субстратным компонентом.

Кинетическая модель этой реакции может быть представлена системой кинетических уравнений

|  | (6) |
| --- | --- |
|  | (7) |

Решение этой системы уравнений в аналитической форме невозможно, поэтому оценка констант уравнений k1, k2, k3 и k4 производится численными методами.

Лекция 4. Типы катализаторов

Классификация гетерогенных катализаторов.

В зависимости от типа механизма реакций, протекающих на гетерогенных катализаторах последние подразделяют на следующие группы:

1. Ионные, под влиянием которых протекают реакции по ионному механизму.

2. Электронные, катализирующие гомолитические реакции

3.  Бифункциональные, совмещающие ионный и электронный катализ

К ионным катализаторам относятся следующие:

1.  Кислотно-основные катализаторы

В группу этих катализаторов входят

а) оксиды некоторых металлов, например Al2O3, W2O3, ThO2.

б) нейтральные и кислые соли: Ca3(PO4)2, CaHPO4, MgHPO4, а также природные и синтетические алюмосиликаты (Al2O3)m(SiO2)n(H2O)p.

в) Протонные и апротонные кислоты на носителях (H3PO4 на Al2O3 или кизельгуре, BF3 на Al2O3, гетерополикислоты) и ионообменные смолы.

2.Комплексообразующие соли переходных металлов на носителях:  Cu2Cl2, HgCl2, PdCl2+CuCl2, CuCCСu, NiCl2 и другие.

Все катализаторы ионного типа являются изоляторами или ионными проводниками электрического тока. Наиболее распространены катализаторы кислотного типа, являющиеся протонными (бренстедовскими) или апротонными (льюисовскими) кислотами.

Ионообменные смолы используют главным образом для катализа жидкофазных реакций, которые и в гомогенных условиях катализируются протонными кислотами (дегидратация, этерификация, алкилирование, конденсация по карбонильной группе) и только до температуры  150C, выше которой ионообменные смолы склонны к деструкции. Для тех же но газофазных реакций и гидратации олефинов используют фосфорную кислоту на носителях. Оксиды и соли применяются как для перечисленных выше реакций, так и для крекинга углеводородов (алюмосиликат) или алкилирования аминов (Al2O3) Соли обладают мягким действием (например, фосфаты), что обусловило их использование для тех реакций, реагенты или продукты которых чувствительны к влиянию более активных катализаторов.

Гетерогенные катализаторы гомолитических реакций всегда являются электронными проводниками тока или полупроводниками, они включают следующие группы веществ:

1 Перехолные металлы IБ и VIII групп (Cu, Ag, Fe, Ni, Co, Pt, Pd) периодической системы Д. И. Менделеева.

2Оксиды металлов (MgO, ZnO, CuO, Fe2O3, Cr2O3, WO3, MoO3, V2O5) сульфиды (WS3, MoS3) и смеси, содержащие один основной оксид с небольшими добавками других (модифицированные оксидные катализаторы)

3Сложные оксидные и сульфидные катализаторы с соизмеримым соотношением компонентов, а также соли-полупроводники: хромиты (CrOCr2O3, ZnOCr2O3), вольфраматы (CoOWO3), молибдаты (Bi2O3MoO3, NiSMoS3) ванадаты и другие.

Между ионными и электронными катализаторами не существует резкой границы, некоторые из них способны ускорять ионные и гомолитические реакции. Из индивидуальных веществ это особенно относится к оксидам, часть из которых катализирует ионные, а остальные – гомолитические реакции. Относительная активность оксидных катализаторов в ионных и гомолитических реакциях может быть проиллюстрирована на примере конкуренции двух реакций – ионной реакции дегидратации этанола и гомолитический реакции – его дегидрирования

| катализатор | относительная доля продукта дегидратации, % | катализатор | относительная доля продукта дегидратации, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ThO2 | 100 | ZrO2 | 45,0 |
| Al2O3, W2O3 | 98,5 | Mo2O3 | 23,0 |
| Cr2O3 | 91,0 | Fe2O3 | 14,0 |
| SiO2 | 84,0 | V2O5 | 9,0 |
| TiO2 | 63,0 | ZnO | 5,0 |

Из приведенных данных видно, что некоторые оксиды являются бифункциональными катализаторами. Бифунциональности катализаторов можно также достичь используя смеси оксидов разного типа. Лучшим примером является система ZnO на Al2O3, успешно применявшаяся для синтеза бутадиена из этанола, который представляет собой совмещенный процесс дегидратации, димеризации и дегидрирования. Другой пример бифункциональных катализаторов – металлы платиновой группы на носителях кислотного типа (Al2O3, алюмосиликаты), являются катализаторами каталитического риформина в котором протекают гомолитические реакции дегидрирования и ионные реакции изомеризации и расщепления.

Гетерогенные катализаторы должны удовлетворять следующим требованиям:

-  высокая каталитическая активность

- достаточно большая селективность (избирательность) в отношении целевой реакции

- простота получения, обеспечивающая воспроизводимость всех свойств катализатора.

-  высокая механическая прочность к сжатию, удару и истиранию

- достаточная стабильность всех свойств катализатора на протяжении его службы и способность к их восстановлению при том или ином методе регенерации.

-небольшие экономические затраты на катализатор при производстве единицы продукции.

Обеспечение этих требований достигается главным образом при разработке состава катализатора и способа его получения.

Гетерогенные катализаторы сравнительно редко применяются в индивидуальном виде и часто содержат различные добавки, получившие название модификаторов. Цели их введения разнообразны: повышение активности катализатора (промоторы), избирательности и стабильности работы, улучшение механических или структурных свойств. Фазовые и структурные модификации стабилизируют соответственно активную фазу твердого катализатора или пористую структуру его поверхности. Так, в меди-хромистых катализаторах гидрирования оксид хрома препятствует восстановдению оксида меди с превращением его в неактивную форму. Добавление уже 1% Al2O3 к железному катализатору значительно увеличивает его поверхность, препятствуя спеканию и закрытию пор. Некоторые модификаторы существенно повышают стабильность работы катализатора.

В смешанных катализаторах, где компоненты находятся в соизмеримых количествах, могут образовываться новые более активные соединения, их твердые растворы в основном компоненте или многофазные системы, обладающие специфическим каталитическим действием. При этом свойства смешанного катализатора не являются простой суммой свойств его компонентов. Это приводит к заметному увеличению избирательности, активности и других свойств катализатора.

К числу модификаторов можно отнести и носители (трегеры), особенно часто применяемые в случае дорогостоящих металлических катализаторов (Pt, Pd, Ni, Co). Роль последнего состоит в повышении активной поверхности, увеличении термостойкости и механической прочности катализатора и т.д. В качестве последнего используют алюмосиликаты, Al2O3, Cr2O3, SiO2, активированный уголь, пемзу, кизельгур и другие природные и синтетические материалы.

Основы кинетики гетерогенно-каталитических реакций. Области протекания гетерогенно каталитических реакций. Методические аспекты исследования кинетики гетерогенно каталитических реакций. Закон действующих поверхностей.

Как правило, гетерогенно-каталитический процесс протекает через ряд последовательных, а иногда и последовательно параллельных стадий, существенно различающихся по своей природе. К таким процессам относятся:

1.  диффузия реагентов из потока к внешней поверхности зерна катализатора.

2.  диффузия реагентов к внутренней поверхности зерна катализатора (в поры)

3.  адсорбция реагентов на поверхности катализатора

4.  собственно химическая реакция

5.  десорбция продуктов реакции с поверхности катализатора

6.  диффузия продуктов с внутренней поверхности зерна катализатора

7.  диффузия продуктов с внешней поверхности зерна катализатора в поток

Любая из этих стадий может оказаться лимитирующей и, следовательно, определять скорость процесса в целом. Таким образом, кинетические закономерности гетерогенно-каталитического процесса могут контролироваться закономерностями диффузии, адсорбции или химической реакции, а в пограничных случаях – их совокупностью. Это определяет специфику кинетики гетерогенного катализа по сравнению с кинетикой гомогенного катализа.

Лекция 5. Кислотно –основной катализ.

Катализ – ускорение химической реакции веществом-катализаторам, которое вступает в химическое взаимодействие с реагентами, но регенерируется к моменту образования продуктов.

Классификация каталитических реакций.

Различают гомогенный и гетерогенный катализ. При гомогенном катализе катализатор и реагенты находятся в одной фазе, при гетерогенном катализатор и реагенты находятся в разных фазах. Гомогенный катализ можно подразделить на кислотно-основный, окислительно-восстановительный, координационный и ферментативный. Такое деление в определенной степени условно, так как одна и та же реакция, например гидролиз, может в зависимости от типа катализатора, кислоты, комплекса или фермента, попасть в ту или иную группу.

Кислотно-основный катализ.

В качестве катализаторов в этом виде катализа используются кислоты и (или) основания. В зависимости от относительной кислотности или основности реагентов и свойств среды кислотно-основное взаимодействие кислоты и реагента может приводить к образованию ассоциатов за счет водородных связей, комплексов с переносом заряда (ионных пар) или свободных ионов. Эти взаимодействия активируют молекулы реагентов и, в конечном счете, обусловливает каталитический эффект.

В общем случае в качестве каталитических частиц в кислотном катализе выступают ионы лиония, молекулы растворителя, имеющие кислотную функцию, и недиссоциированные молекулы кислоты – катализатора.

Для реакции  возможные пути образования интермедиатов и продуктов реакции можно представить следующей схемой

Поскольку первые обратимые стадии протекают быстро, равновесие образования промежуточных комплексов или протонированных форм реагентов можно считать установившимися. Тогда скорости каждого из путей превращения будут равны

r0 = k1K1[HS][X][Y] = k0[X][Y]

rHA = k2K2[HA][X][Y] = kHA[HA][X][Y]

Общая скорость процесса равна

| откуда следует | (1) |
| --- | --- |

Аналогично можно показать, что для основного катализа

|  | (2) |
| --- | --- |

Кислотный катализ может осуществляться различными формами: недиссоциированной кислотой, растворителем с кислотной функцией (RCOOH, ROH, H2O), присутствующим в реакционной смеси протонированными молекулами, в том числе ионами лиония, образующимися в результате протолитического равновесия кислоты-катализатора с растворителем

или в частном случае:

Кислотный катализ может быть реализован по двум механизмам, A–1 и А–2:

Механизм А–1 может быть представлен следующими стадиями:

Скорость-определяющей стадией в механизме A–1 является мономолекулярный распад протонированной формы субстрата. Такому распаду благоприятствуют наличие электронодонорных заместителей в R, способствующих стабилизации карбкатиона, который затем быстро взаимодействует реагентом - нуклеофилом или распадается с отщеплением протона.

Примером реакции, протекающей по механизму A–1, является гидролиз сульфоэфиров. В отличие от механизма A–1 в механизме A–2 образующийся протонированный реагент взаимодействует бимолекулярно

Круг протекающих по механизму A–2 реакций более широк: образование полуацеталей, электрофильное присоединение по двойной связи, электрофильное замещение в ароматическом ряду и т.д.

Одна из крайних форм кислотного катализа связана с неполной передачей протона от кислоты-катализатора к реагенту: она характерна для слабоосновных реагентов и слабокислотных катализаторов в неполярных растворителях. В подобных случаях кислотно-основное взаимодействие останавливается на стадии образования ассоциатов кислоты с реагентом посредством водородных связей

Электрофильный катализ.

Этот тип катализа осуществляется кислотами Льюиса и по своему результату аналогичен катализу протонными кислотами. Примером этого вида катализа может служить реакция Фриделя-Крафтса, катализируемая хлоридом алюминия

Электрофильные катализаторы оказываются значительно более эффективными, чем протонные кислоты при активировании слабоосновных реагентов, таких как галогены, алкилгалогениды, галогенангидриды и т.д. Образование донорно-акцепторных комплексов реагента с катализаторами сильно поляризует связи галогена с остальной частью молекулы или приводит к её полному разрыву с образованием соответствующего карбкатиона в составе ионной пары.

где E = AlCl3, TiCl4, SnCl4, BF3, FeCl3, Ag+, Mg2+, Hg2+, Th4+ и др.

Образующийся катион (в ионной паре или чистом виде), являясь электрофилом, вступает в реакцию электрофильного замещения или присоединения.

Основный катализ.

Этот вид катализа является второй стороной кислотно-основного катализа. Ключевой стадией здесь является генерирование под действием основания-катализатора активных интермедиатов в результате протолитического равновесия между ним и реагентом. Это предполагает, что реагент должен обладать кислотными свойствами. В качестве интермедиатов в основном катализе может выступать либо анион, либо ассоциат “катализатор – реагент”. Последующие превращения можно подразделить на два типа:

1. Мономолекулярный распад, происходящий в результате существенного перераспределения электронной плотности в анионе. Из продуктов распада на последующих стадиях регенерируется катализатор в первоначальной форме, например, в случае расщепления - и - галогенкарбоновых кислот.

2. Бимолекулярное взаимодействие интермедиата со вторым реагентом

что соответствует стехиометрии:

По существу ситуация не отличается от нуклеофильного катализа. Различие заключается в том, что в нуклеофильном катализе нуклеофил непосредственно привносится в систему, а в основном – генерируется за счет протолитического равновесия.

В качестве основных катализаторов могут выступать анионы (HO-, RO-, NH2- и др.) и нейтральные молекулы (NH3, (CH3)3N, C5H5N и др.)

В акте протолитического равновесия между катализатором и реагентом могут участвовать все формы оснований, присутствующих в смеси, в том числе ионы лиата, образующиеся при взаимодействии катализатора с растворителем.

Кинетика кислотно-основного катализа в идеальных или разбавленных растворах.

Между катализатором HA и растворителем в общем случае имеют место следующие протолитические равновесия

Если катализ осуществляется ионами лиония и (или) лиата, то такой тип катализа называется специфическим. Если катализ осуществляется всеми формами кислот и (или) оснований, то такой тип катализа называется общим.

При общем кислотном катализе активирование одного из реагентов достигается путем передачи ему протона или образованием комплекса с недиссоциированными формами кислот

Концентрация ионов лиония и недиссоциированной кислоты могут быть выражены через степень диссоциации:

,

С учетом этих соотношений эффективная константа скорости кислотно-каталитической реакции согласно уравнению (1) выразится как

|  | (3) |
| --- | --- |

Из уравнения (3) следует, что при общем кислотно-основном катализе кинетическое уравнение представляет собой многочлен, соответствующий множественному катализу различными формами кислот и оснований, присутствующих в растворе.

Специфический кислотный (или основный) катализ соответствует только катализу (S-), и константа скорости такой реакции включает в себя только член

При общем кислотном катализе полностью диссоциированными кислотами (=1) из уравнения (3) исчезает второй член kHA[HA]0 и скорость реакции линейно зависит от концентрации кислоты-катализатора. При катализе кислотами средней и слабой силы степень диссоциации снижается с увеличением концентрации кислоты:

откуда

можно видеть, что с ростом [HA]0 –  снижается. Известно, что самой сильной кислотой в данном растворителе является ион лиония, т.е  >kHA. Это обусловливает затухающий характер зависимости скорости реакции от концентрации кислоты катализатора в отличие от катализа полностью диссоциированной кислотой.

Соответственно, добавление одноименного аниона кислоты приводит к нижению концентрации и, как следствие, к замедлению процесса.

Значения  и  в данном растворителе не зависят от природы кислоты или основания, а kHA и kB- являются функцией их кислотности или основности. Поэтому эффективные константы скорости реакций, катализируемых не полностью диссоциированными кислотами и основаниями, имеют ясно выраженную зависимость от силы этих кислот и оснований, что находит свое выражение в уравнении Бренстеда.

ka = GaKa      kb = GbKb

где  и  - чувствительность константы скорости соответственно к кислотности или основности катализатора.

Кинетика кислотно-основного катализа в неидеальных средах.

Константы кислотности и основности не являются абсолютной мерой силы кислоты и основания, которая необходима при сравнении их каталитической активности в разных растворителях и реальных растворах. Так, в аммиаке и аминах даже относительно слабые кислоты полностью ионизированы, но способность к отдаче протона у ионов  очень мала ввиду его прочной связи с атомом азота. Наоборот, степень ионизации даже такой сильной кислоты как хлорная в растворе CH3COOH составляет 1,610-4, хотя в этом растворе кислотные свойства хлорной кислоты значительно выше, чем в водном растворе, ввиду более высокой кислотности иона CH3COOH2+ по сравнению с

Для создания абсолютной шкалы кислотности и основности Гаммет предложил использовать индикаторный метод, а в качестве стандарта взять кислотность ионов гидроксония  или основность гидроксил-аниона OH- в бесконечно разбавленных водных растворах. У индикаторов нейтральная (B) и протонизированная (HB+) формы обладают разной цветностью, поэтому спектрофотометрическим методом легко определить концентрации этих форм. Имея целый набор индикаторов с различными константами кислотности и основности, измеренными в разбавленных растворах, можно определить абсолютную кислотность этой среды.

Для равновесия ионизации кислоты сопряженной индикатору

константа кислотности, выраженная через активности, равна

| величина | (4) |
| --- | --- |

характеризует термодинамическую активность протона в данной среде и называется кислотностью по Гаммету. При ее увеличении повышается доля протонированного индикатора BH+ по сравнению с его нейтральной формой В. На уравнении (4) и основано определение кислотности среды путем анализа цветности раствора индикатоа с известной кислотностью его протонированной формы

Для разбавленных водных растворов В = НВ+ = 1, а  принимается равной концентрации ионов гидроксония Н3О+ как стандарта в шкале кислотности, т.е. h0 = [H3O+]. Отсюда видно, что кислотность имеет такую же размерность, что и концентрация и измеряется в моль/л. По аналогии с разбавленными водными растворами пользуются отрицательным логарифмом кислотности, который называется функцией Гаммета

H0 = -lgh0

Если в среду с измеренной кислотностью ввести реагент A, равновесие протолитической реакции

определяется выражением

|  | (5) |
| --- | --- |

Подставляя вместо в уравнение (5) его выражение из (4), имеем

|  | (6) |
| --- | --- |

Так как соотношение коэффициентов активности форм одинаковой зарядности равны:

то из уравнения (6) следует

|  | (7) |
| --- | --- |

Это уравнение позволяет по известной кислотности среды h0 и константе основности реагента рассчитать концентрацию его активной формы AH+, от которй зависит скорость кислотно-каталитической реакции.

Рассмотренные функции кислотности позволяют количественно описать кинетику кислотно-основного катализа в реальных растворах и сравнить результаты, полученные в разных растворителях

Для реагента A имеем, что его аналитическая концентрация равна

откуда [A] = CA – [AH+]

Подставляя [A] в (7), имеем

| откуда | (8) |
| --- | --- |

Если скорость определяющей стадией реакции является взаимодействие протонированной формы реагента A с другим реагентом Y

то уравнение скорости реакции между A и Y выразится как

|  | (9) |
| --- | --- |

При низких значениях  (<<1)

r = k2CACY с kэфф = k2

откуда lg kэфф = lg (k2) – H0

В этом случае константа скорости линейно зависит от кислотности h0, а её логарифм – от функции кислотности H0.

При больших значениях  в знаменателе уравнения (9) можно пренебречь вторым членом, что приводит к уравнения скорости

r = k2CACY

Это означает, что эффективная константа скорости достигает своей предельной величины, соответствующей полному протонированию реагентов при высокой кислотности среды, уже не влияющей на скорость реакции.

Рассмотрим более сложный случай взаимодействия A с Y, в котором реагент Y находится в протолитическом равновесии с ионом лиония

Активной формой в реакции между A и Y будет Y. По аналогии с уравнением (7)

|  | (10) |
| --- | --- |

Аналитическая концентрация Y равна

| CY = [Y] + [YH+] | (11) |
| --- | --- |

откуда

|  | (12) |
| --- | --- |

Тогда уравнение скорости между протонированной формой A и Y выразится как

|  | (13) |
| --- | --- |

Уравнение (13) отражает противоборствующее влияние кислотности среды на скорость реакции: 1-й член увеличивается с ростом кислотности, но 2-й уменьшается. Такой характер влияния обусловливает экстремальную зависимость скорости соответствующих реакций от кислотности среды. Подобные зависимости наблюдаются для кислотно-каталитических реакций карбонильных соединений с азотистыми основаниями.